技术参数要求确认单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：南京中医药大学淡安书院办公家具采购 | | | | |
| 联系人 | 祝老师 | | 联系电话 | 85811757 |
| 项目预算 | | 36380元 | | |
| 主要用途描述：教学研讨多功能室桌、椅、定制展示柜 | | | | |
| 本项目免费质保期不少于五年。  成交后7天内供货安装完成。  参数要求：  一、培训桌 ：12张  尺寸：长120cm\*宽50cm\*高76cm  材质要求：1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009标准，甲醛释放量A级≤0.6mg/L；覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。  2、基材：采用优质E0级刨花板,优质绿色环保产品,符合HJ 571-2010、GB 18580-2017、GB/T 4897-2015标准，静曲强度（MOR）≥22MPa，弹性模量（MOE）≥2800MPa，内胶合强度≥0.50MPa，表面胶合强度≥2.00MPa，吸水厚度膨胀率≤2.0%,握螺钉力板面平均值≥2300N，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发物有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h。  3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为未检出，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。。  4、采用环保型白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤29g/L。  5、优质五金件：钢管厚度不小于1.5mm.    二、会议椅（36张）  尺寸：可叠放，无轮子 底长56\*底宽47\*含椅子背高90cm  材质要求：  1.椅背：PP椅背  2.椅座：一体成型PP椅背椅座，定型海绵        三、定制柜（4组)  尺寸：长80cm\*宽50 cm \*高240 cm  1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009标准，甲醛释放量A级≤0.6mg/L；覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。  2、基材：采用优质E0级刨花板,优质绿色环保产品,符合HJ 571-2010、GB 18580-2017、GB/T 4897-2015标准，静曲强度（MOR）≥22MPa，弹性模量（MOE）≥2800MPa，内胶合强度≥0.50MPa，表面胶合强度≥2.00MPa，吸水厚度膨胀率≤2.0%,握螺钉力板面平均值≥2300N，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发物有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h。  3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为未检出，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。。  4、采用环保型白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤29g/L。  5、优质五金件，缓冲铰链，带锁。    四、定制柜（2组)  尺寸：长80 cm \*宽50 cm \*高60 cm  1、面材：优质耐磨三聚氰胺饰面纸，符合LY/T1831-2009标准，甲醛释放量A级≤0.6mg/L；覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤。  2、基材：采用优质E0级刨花板,优质绿色环保产品,符合HJ 571-2010、GB 18580-2017、GB/T 4897-2015标准，静曲强度（MOR）≥22MPa，弹性模量（MOE）≥2800MPa，内胶合强度≥0.50MPa，表面胶合强度≥2.00MPa，吸水厚度膨胀率≤2.0%,握螺钉力板面平均值≥2300N，甲醛释放量≤0.02mg/m³，总挥发物有机化合物（TVOC）≤0.05mg/㎡.h。  3、封边：采用优质PVC封边条同色封边，符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量为≤0.1mg/L，可溶性铅、可溶性铬、可溶性镉、可溶性汞、可溶性硒均为未检出，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍。。  4、采用环保型白乳胶，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准；HJ2541-2016《环境标志产品技术要求胶粘剂》标准，游离甲醛≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤29g/L。  5、优质五金件，缓冲铰链，带锁。 | | | | |