仪器设备购置技术参数要求确认单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 裱画大案 | 申购信息 |  |
| 参考品牌型号(选填) | 扬州漆器厂 |
| 主要用途描述：用于古籍的揭裱、染色、托裱等修复工作 |
| 参数要求：尺寸：200cm\*130cm材料：实木楞（多为榉木）和多层板经过高压压制（一般压7-10天），保证木坯不变形，不开裂，厚度10公分。制作工艺：木坯完成后到漆工车间制作漆坯。其中漆坯是采用的传统的大漆做法，先用砂纸打磨木坯，再裹上麻布（防止开裂），光漆，做粗，中，细三遍灰（这个漆灰是用传统的猪血，瓦灰和漆调成的），再做面漆。每刷完一遍漆都要手工打磨一遍。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |